配电室高压绝缘垫主要技术指标及使用说明

1、按照电压等级可分为：5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

2、按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫

3、按厚度可分为：配电室高压绝缘垫工作原理2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.

4、绝缘胶垫使用范围及存储方式：

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。配电室高压绝缘垫工作原理

5、绝缘胶垫结构：

绝缘胶垫应采用胶类绝缘材料制作。

6、绝缘胶垫工艺及成型：

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、

裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

7、绝缘胶垫厚度：

在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应

在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分

尺测量之间是平滑的。

8、绝缘胶垫国家标准：配电室高压绝缘垫工作原理

配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工

频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿

,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿!

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！